SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'appareil réel.

L'unité “EEF” se compose principalement de :

Un moteur électrique de 0,37 kW, vitesse maximale : 3000 r.p.m.

Contrôle de la vitesse du moteur par un régulateur de fréquence.

Dispositif de chargement avec balance à ressort (0 – 30 kg) et réglage par broche filetée avec volant entre 0 et 300 N à l'extrémité en porte-à-faux des pièces à tester.

Eprouvettes d'un diamètre de 8 mm et d'une longueur de 380 mm :

Deux éprouvettes cylindriques en acier inoxydable AISI 304L.

Six éprouvettes cylindriques en acier inoxydable AISI 304L, avec différentes encoches.

Deux éprouvettes cylindriques en acier au carbone F-1.

Six éprouvettes cylindriques en acier au carbone F-1, avec différentes encoches.

Deux éprouvettes cylindriques en acier F-212.

Six éprouvettes cylindriques en acier F-212, avec différentes encoches.

L'unité comprend toutes les mesures de sécurité nécessaires pour un fonctionnement sûr :

Cages de protection métalliques, une fixe pour la sortie de l'axe du moteur et une amovible pour la zone de l'éprouvette ; sans elles, l'unité ne fonctionne pas, car elle dispose d'un système de sécurité pour éviter les accidents.

Arrêt automatique en cas de rupture de l'éprouvette par interrupteur d'arrêt (interrupteur de commande).

Boîtier de commande, comprenant :

Interrupteur principal ON/OFF de l'appareil.

Interrupteur ON/OFF du moteur électrique.

Compteur de cycles, avec affichage numérique.

Contrôleur de vitesse du moteur.

Affichage numérique de la vitesse du moteur.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et manuels pratiques.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- EEF-SP. Ensemble de Spécimens Standards.

Des éprouvettes d’un diamètre de 8 mm et d’une longueur de 380 mm :

Deux éprouvettes cylindriques en acier inoxydable AISI 304L.

Six éprouvettes cylindriques en acier inoxydable AISI 304L, avec différentes encoches.

Deux éprouvettes cylindriques en acier au carbone F-1.

Six éprouvettes cylindriques en acier au carbone F-1, avec différentes encoches.

Deux éprouvettes cylindriques en acier F-212.

Six éprouvettes cylindriques en acier F-212, avec différentes encoches.

- EEF-SSP. Logiciel, Capteurs et Contrôle pour l'Unité EEF.

Douze éprouvettes cylindriques d’un diamètre de 8 mm dans la zone d’essai (longueur : 106 mm), 12 mm dans la zone de serrage (longueur : 41 mm) et 147 mm de longueur totale. Elles présentent trois types de   circularité différents :

Trois pièces d’essai en acier avec la fraise de l’arbre entre la zone d’essai et la zone de serrage de rayon de 0,5 mm et de qualité de surface de Rz 4.

Trois éprouvettes en acier avec l’outil de serrage de l’arbre entre la zone de test et la zone de serrage d’un rayon de 1 mm et une qualité de surface de Rz 4.

Trois pièces d’essai en acier avec l’outil de serrage de l’arbre entre la zone d’essai et la zone de serrage de rayon 2 mm et qualité de surface Rz 4.

Trois pièces d’essai en acier avec l’outil de serrage de l’arbre entre la zone d’essai et la zone de serrage de rayon 2 mm et une qualité de surface de Rz 25.

(*) Vérifier le prix et le délai de livraison (*).

- EEF-SSP. Ensemble de Petits Spécimens.

Le Logiciel, Capteurs et Contrôle pour l’Unité EEF, “EEF-SSC”, est un ensemble qui permet l’acquisition des mesures des essais de fatigue à la flexion rotative avec pièce en porte-à-faux dans un ordinateur.

Pour l’acquisition, une cellule de charge est incluse, couplée au système de charge, qui mesurera la force appliquée à la pièce (0 – 50 kg). La mesure de la vitesse sera également suivie par l’ordinateur.

Le système peut être utilisé aussi bien sur un ordinateur portable que sur un banc.

Le système est principalement formé :

- Boîtier d’interface de commande avec diagramme de processus sur le panneau avant. Il comprend :

Une carte d’acquisition de données. Une connexion USB.

Amplificateur/adaptateur de signaux externes (cellule de charge et tachymètre).

- Logiciel de contrôle + Acquisition de données + Gestion des données ; permet :

L’enregistrement, la manipulation, la comparaison et le stockage des données.

Acquisition et stockage des valeurs de la force de flexion et de la vitesse de l’éprouvette à partir de l’ordinateur.

Représentation des diagrammes de Wöhler.

Commande de moteur électrique en option.

- Dimensions : 1000 x 600 x 600 mm approx. - Poids : 52 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Détermination des principes de base des essais de résistance à la fatigue.

2.- Influence du matériau sur la résistance à la fatigue.

3.- Influence de l'effet de l'entaille sur la résistance à la fatigue.

4.- Influence de la longueur de l'entaille sur la résistance à la fatigue.

5.- Représentation des courbes S-N de résistance à la fatigue de Wöhler.

6.- Analyse physique des régions formées lors de la rupture des pièces dans l'essai de fatigue.

7.- Influence des différents rayons d'arrondi et des qualités de surface sur la résistance à la fatigue (nécessite l'élément supplémentaire recommandé "EEF-SSP").

Optionnel

EEF/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.